Моделирование резистивного переключения и процесса электроформовки в структуре Pt/HfO2/TaN с помощью метода Монте-Карло

О.О. Пермякова1,2, А.В. Мяконьких1, К.В. Руденко1, А.Е. Рогожин1

1Физико-технологический институт имени К.А. Валиева РАН, Нахимовский проспект 34, корп. 1, Москва, Россия, 117218

2Московский физико-технический институт (ГУ), Институтский переулок 9, Долгопрудный, Россия, 141701

Аннотация. В работе представлено моделирование формирования резистивного переключения в структуре Pt/HfO2/TaN. Предполагается, что на границе с активным электродом происходит диффузия, т.е. рассматривается структура Pt/HfO2(4нм)/TaOX(1нм)/TaN. Энергии активации для нестехиометричного оксида тантала выбраны близкими к энергиям активации TaO2. Показано, что начало пробоя происходит при достижении характерного значения напряженности электрического поля внутри структуры, а не значения температуры. Приведены результаты моделирования для скорости изменения напряжения 0.5 В/с При этом проводящий канал имеет коническую форму с вершиной у активного электрода.

Введение

В последнее время возрос интерес к ReRAM памяти, в качестве альтернативы DRAM памяти в связи с приближением к пределу ее масштабирования. Ячейка ReRAM обычно имеет два возможных состояния, различающиеся значением сопротивления: низкоомное и высокоомное. Переход из одного состояния в другое происходит при протекании тока через структуру, данный процесс называют резистивным переключением. Одно из возможных объяснений резистивного переключения – образование проводящего канала (филамента) внутри слоя изолятора, в частности, для OxRAM, считается, что такой канал образуют вакансии кислорода [1].

В данной работе проводится трехмерное моделирование методом Монте-Карло резистивного переключения в слое Pt/HfO2/TaN с толщиной оксида 5 нм. При моделировании учитывалось только движение вакансий. Программа моделирования была реализована на языке python. Для расчета напряженности электрического поля и температуры внутри структуры использовался метод конечных объемов. Приведено сравнение результатов моделирования с результатами измерений для структур Pt/HfO2(10нм)/TaN(5нм)/TiN, полученных с помощью атомно-слоевого осаждения.

Построение модели

В работе рассматривается механизм образования резистивного переключения в структуре Pt/HfO2/TaOX(1нм)/TaN. Считается, что в структуре металл-оксид-металл резистивное переключение происходит из-за образования проводящего канала, состоящего из вакансий кислорода, внутри слоя оксида [1]. Поэтому для моделирования мемристорного эффекта необходимо рассмотрение механизмов генерации, рекомбинации и движения вакансий внутри структуры.

Образование вакансий внутри слоя оксида во время резистивного переключения в основном происходит за счет образования пар Френкеля [1]. Энергию, необходимую для генерации кислородных вакансий внутри объема оксида гафния оценивалась с помощью ab-initio моделирования и составляет 7.45 эВ [2], а на границе с активным электродом - 1.1 эВ [3]. Предполагалось, что образование вакансий кислорода возможно только на границе TaOX/TaN с последующей диффузией внутри объема HfO2.

Для расчетов применялась пространственно однородная кубическая расчетная сетка в объеме оксида. Размер элемента сетки - 0,5 нм, поскольку постоянные решетки для моноклинного оксида гафния имеют близкое к этому значение [4]. Предполагалось, что генерация, рекомбинация и диффузия вакансий происходит в объеме элемента сетки, напряженность электрического поля и распределение температуры также рассчитываются внутри элемента сетки (cell-centered FVM).

На первом этапе моделирования задается расчетная сетка с небольшим количеством кислородных вакансий, такие дефекты могут образоваться, например, вблизи границ зерен [1]. Затем рассчитывается напряженность электрического поля внутри слоя оксида. После чего, согласно TAT (trap-assisted tunneling – туннелирования с помощью ловушек) модели, определяется ток, проходящий через оксидный слой. Следом, рассчитывается распределение температуры внутри структуры. На основании полученных распределений температуры и напряженности электрического поля находятся частоты образования дефектов, которые используются для получения значений вероятности образования дефектов, такие частоты используются в методе Монте-Карло. Результатом применения метода Монте-Карло является новое распределение вакансий в объеме диэлектрика. Моделирование повторяется до тех пор, пока не образуется проводящий канал из вакансий от одного электрода до другого.

Ниже приведены методы расчета напряженности электрического поля и распределения температуры внутри оксидного слоя [5].	Параметры, использованные в модели, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры, использованные в модели.

| Параметр | Описание | Значение |
| --- | --- | --- |
| EG | Энергия необходимая для генерации вакансии | 1.1 эВ |
| ER | Энергия необходимая для рекомбинации вакансии | 1.3 эВ |
| ED | Энергия необходимая для диффузии вакансии в HfO2 TaOX | 0.71 эВ 0.59 эВ |
| f0 | Фононная частота | 1013 Гц |
| a | Постоянная решетки | 0.5 нм |
| ρHfO2 | Плотность HfO2 | 9680 Кг/м |
| ρTaN | Плотность TaN | 13700 Кг/м |
| ρTaOx | Плотность TaOX | 8180 Кг/м |
| CHfO2 | Теплоемкость HfO2 | 120 Дж/(кгּ∙К) |
| CTaN | Теплоемкость TaN | 205 Дж/(кг∙К) |
| CTaOx | Теплоемкость TaOX | 293 Дж/(кг∙К) |
| kHfO2 | Теплопроводность HfO2 | 1.1 Вт/(м∙К) |
| kTaN | Теплопроводность TaN | 7.95 Вт/(м∙К) |
| kTaOx | Теплопроводность TaOX | 9.6 Вт/(м∙К) |

Динамика вакансий внутри оксида

Для описания динамики вакансий принимаются частоты возникновения событий (генерация, рекомбинация, диффузия) в единицу времени:

RG=f0expEG-aqEkbT	(1)

RR=f0exp⁡ER-aqEkbT	(2)

RD=f0exp⁡ED-aq∇Vij-kba∇TkbT	(3)

где RG, RR и RD – частоты генерации, рекомбинации и диффузии соответственно; EG, ER и ED – энергия активации для генерации, рекомбинации и диффузии соответственно; E – локальное электрическое поле; ∇T – градиент температуры; a – постоянная решетки; q – элементарный заряд; kb – постоянная Больцмана.

Как только определены частоты событий можно найти вероятность соответствующих событий [6]:

p=1-exp⁡(R∙dt)	(4)

где p – вероятность события, R – скорость события, dt – рассматриваемый отрезок времени. Шаг по времени изменяется как [7]:

dt=-ln⁡(RND)ΣR	(5)

где dt – шаг по времени, ΣR – сумма скоростей всех происходящих событий, RND – случайное число от 0 до 1.

Расчет напряженности электрического поля внутри оксида

Распределение потенциала в структуре находится с помощью уравнения Пуассона, которое решается с помощью метода конечных объемов:

∆φ=-ρε	(6)

где φ – электрический потенциал, ρ – плотность заряда, ε – диэлектрическая постоянная среды.

Для решения уравнения (6) используется метод конечных объемов для стационарного уравнения диффузии [8] при этом на границе с электродами задаются граничные условие Дирихле, то есть предполагается, что потенциал на электродах равен прикладываемому к ним напряжению. Также считается, что вакансии достигшие электрода из Pt имеют равный данному электроду потенциал, а значит, такие вакансии являются источником потенциала.

Расчет распределения температуры внутри оксида

- Распределение температуры внутри структуры находиться с помощью нестационарного уравнения теплопроводности (7). Нестационарное уравнение выбрано поскольку при почти сформированном канале температура в структуре резко возрастает по сравнению с предыдущим состоянием при использовании стационарного уравнения теплопроводности.

cprρrδTr,tδt-∇kr∇Tr,t=j2r,tσr	(7)

где cp(r) - локальная теплоемкость, ρ(r) - плотность вещества, k(r) - теплопроводность материала, j(r,t) - локальная плотность тока и σ(r) - локальная проводимость внутри структуры.

- Для решения уравнения (7) используется неявная схема метода конечных объемов с первым порядком точностью по времени. В отличие от явной схемы метода конечных объемов и метода Кранка-Никольсона, неявная схема безусловно стабильна относительно размера временного шага [9]. На все границы сторон расчетной сетки применяются условия Дирихле, а именно их температура равна 300 К.

Результаты моделирования

Результаты моделирования процесса формовки для структуры Pt/HfO2(4нм)/TaOX(1нм)/TaN представлены на рисунках 1 и 2. В данном случае считается, что положительное напряжение прикладывается к нижнему электроду, который и является активным, при этом скорость изменения напряжения 0.5 В/с. Из ВАХ процесса формовки (рисунок 1) видно, что напряжение пробоя для структуры с толщиной оксида 5 нм составляет 0.88 В. Характерной точкой B показано достижение напряжения при котором образуется мягкий пробой максимальная температура в структуре при это достигает значения 316.6 К, а значит пробой происходит при достижении характерного напряжения пробоя, а не температуры

|  | Рисунок 1. ВАХ процесса формовки структуры. Pt/HfO2(4нм)/TaOX(1нм)/TaN. Отмечены характерные точки: А – начало процесса; B – достижение напряжения, необходимого для образования пробоя; C – состояние с максимальной температурой; D – окончание процесса формовки. |
| --- | --- |

Из рисунка 2 видно, что образовавшийся при этом проводящий канал имеет форму конуса. Стоит отметить, что в процессе формирования филамента наиболее разогретой является центральная часть расчетной сетки (рисунок 3а), вероятно, это связанно, с тем, что электроды уносят большую часть тепла с верха и низа структуры. Наибольшее значение температуры, порядка 1200 К, достигается в почти сформированном филаменте, но так же видим, что в образовавшемся филамете температура существенно ниже (рисунок 3а), а значит температура порядка 1200 К существует в слое оксида небольшой промежуток времени порядка10-10 с. Так же можно сказать, что напряженность электрического поля внутри слоя оксида имеет значения порядка сотен КВ/м лишь в области ниже или около узкого участка части образованного проводящего канала (рисунок 3б).

Рисунок 2. Расположение вакансий в расчетной сетке в характерных точках, серым (светлым) представлены вакансии непосредственно соприкасающиеся с электродом, а так же те которые соседствуют с соприкасающимися, синим (темным) представлены остальные вакансии.

Рисунок 3. а) Распределение температуры в состояниях C и D; б) Распределение напряженности электрического поля в состояниях C и D.

Результаты измерений

Механизм резистивного переключения и механизм формовки был исследован на примере структуры Ni/Pt/HfO2(10нм)/TaN(5нм)/TiN. Данная структура формировалась на кремниевой подложке методом плазма-стимулированного атомно-слоевого осаждения, в качестве прекурсора использовались TEMAH (тетраэтилметиламиногафний) и тридиэтиламидобутилимидотантала, также использовалась плазма кислорода или азота. Верхний электрод из Pt был сформирован методом магнитного распыления, который затем был закрыт слоем Ni. Площадь полученного контакта - 0,02 мм2.

Вольт-амперные характеристики полученной структуры были измерены с помощью Keithley 4200-SCS в диапазоне от -1 В до 1 В при 100 циклах переключения. Оказалось, что для 10 различных площадок напряжение формовки составляет -2,3 ± 1,0 В, напряжение перехода в низкоомное состояние 0,71 ± 0,07 В и в высокоомное -0,90 ± 0,09 В.

Заключение

Моделирование резистивного переключения показало, что начало пробоя инициируется напряженностью электрического поля внутри структуры. При этом филамент образованный при скорости напряжения 0.5 В/с имеет коническую форму с вершиной у активного электрода. Также показано, что высокая температура внутри слоя оксида во время процесса формовки рассеивается с высокой скоростью за счет более высокой теплопроводность материала электродов.

- Благодарности

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ проект № 18-37-20076 и, частично, в рамках. Государственного задания ФТИАН им. К.А. Валиева РАН Минобрнауки РФ по теме №0066-2019-0004.

Литература

[1]	Ielmini, D Resistive Switching: From Fundamentals of Nanoionic Redox Processes to Memristive Device Applications / D. Ielmini, R. Waser – Germany: Wiley-VCH Book. – 784 p.

[2]	O’Hara, A. Assessing hafnium on hafnia as an oxygen getter / A. O’Hara, G. Bersuker, A.A. Demkov // J. Appl. Phys. – 2014. – V. 115. – P. 183703.

[3]	Yudi Zhao, Modeling and Optimization of Bilayered TaOx RRAM Based on Defect Evolution and Phase Transition Effects / Yudi Zhao, Peng Huang, Zhe Chen, Chen Liu, Haitong Li, Bing Chen, Wenjia Ma, Feifei Zhang, Bin Gao, Xiaoyan Liu, Jinfeng Kang // IEEE Transactions on Electron Devices. – 2016. – V. 63. – P. 1524–1532.

[4] 	Raiford E. Hann, Monoclinic Crystal Structures of ZrO2 and HfO2 Refined from X‐ray Powder Diffraction Data / Raiford E. Hann, Paul R. Suitch, Joseph L. Pentecost // J. Am. Ceram. Soc. – 1985. – Vol. 68. – P. C 285– C 286.

[5]	Ximeng Guan, On the Switching Parameter Variation of Metal-Oxide RRAM—Part I: Physical Modeling and Simulation Methodology / Ximeng Guan, Shimeng Yu, H.S. Philip Wong // IEEE Transactions on Electron Devices. – 2012. – V. 59. – P. 1172–1182.

[6]	Aldana, S. A 3D kinetic Monte Carlo simulation study of resistive switching processes in Ni/HfO2/Si-n+-based RRAMs / S. Aldana, P. García-Fernández, Alberto Rodríguez-Fernández, R Romero-Zaliz, M.B. González, F. Jiménez-Molinos, F. Campabadal, F. Gómez-Campos, J.B. Roldán // Journal of Physics D Applied Physics. – 2017. – V. 50(33).

[7]	Kristen A. Fichthorn Theoretical foundations of dynamical Monte Carlo simulations / K.A. Fichthorn // J. Chem. Phys. – 1991. – V. 95. – P. 1090

[8]	Versteeg, H.K. An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method / H.K. Versteeg, W. Malalasekera – London: PEARSON Prentice Hall, 2007. – 503 p.

Monte-Carlo simulation of resistive switching and electroforming process in Pt/HfO2/TaN memristor structure

O O Permyakova1,2, A V Miakonkikh1, K V Rudenko1, A E Rogozhin1

1Valiev Institute of Physics and Technology RAS, Nakhimovsky Prospect 34, Bldg. 1, Moscow, Russia, 117218

2Moscow Institute of Physics and Technology (State University), Institutsky Lane 9, Dolgoprudny, Russia, 141701

Abstract. The paper presents a simulation of forming process in the structure with resistive switching Pt/HfO2/TaN. It is assumed that diffusion occurs at the boundary with the active electrode, i.e. the structure of Pt/HfO2 (4nm)/TaOX (1nm)/TaN is considered. The activation energies for non-stoichiometric tantalum oxide were chosen close to the activation energies of TaO2. It is shown that the onset of softbreakdown occurs when a characteristic value of the electric field inside the structure is reached, and not the temperature. Simulation results are presented for a voltage change rate of 0.5 V/s. In this case, the conducting channel has a conical shape with a vertex at the active electrode.